BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan


Dari data – data percobaan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bahan bubut logam didalam campuran beton mampu meningkatkan kekuatan lentur beton itu sendiri, dikarenakan kriwel adalah bahan logam dan persentase peningkatan kuat lentur tersebut dapat pada (tabel 5.2).


Namun dari segi pelaksanaan beton dengan subtitusi kriwel pada agregat kasar harus dilakukan pemilihan ukuran bahan kriwel yang pendek agar memudahkan pada saat pengerjaan dan pencetakan karena ukuran dari kriwel berpengaruh pada saat pencetakan dan pemadatan.Ukuran panjang yang dipakai pada saat percobaan pada persentase subtitusi agregat kasar 5%,10% dan 15% memilki ukuran rata – rata 13cm.

Apabila dibandingkan dari segi keekonomis beton dengan kriwel dibandingkan dengan harga beton bertulang lebih ekonomis karena tujuan dari percobaan yang dilakukan adalah mengetahui kekutan lentur beton, sehingga diperkirakan dengan adanya peningkatan kuat lentur yang dihasilkan dapat mengurangi jumlah tulangan pada beton bertulang dan menurut perkiraan kasar beton  nilai kuat tarik berkisar antara 9% - 15% dari kuat tekannya (Sumber : Ir.Tri Mulyono,MT 2004).                                 
 Dari hasil perhitungan antara faktor korelasi kuat tekan beton normal dengan beton kriwel pada tabel 4.26 disimpulakan bahwa hasil koefisien X dari rata – rata koefisien memiliki perbedaan perbandingan 5,7% dengan koefisien yang ditentukan oleh SNI yaitu 0,7. 

5.2 Saran


Setelah menganalisa data dari hasil percobaan yang telah dilakukan, maka akan dikemukakan beberapa saran yang mungkin bisa berguna bagi masyarakat luas pada umumnya serta kalangan teknik sipil khususnya yang membaca laporan ini dan mungkin menggunakan penelitian ini. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan atas percobaan yang dilakukan :

1. Hasil penelitian yang diperoleh cukup baik karena terjadi peningkatan kekuatan lentur pada beton dengan subtitusi kriwel terhadap agregat kasar dibandingkan kuat lentur dari beton normal. 
2. Dari segi pelaksanaan untuk aplikasi dilapangan beton dengan kriwel kurang baik karena terkendala dalam hal pencampuran dan kesulitan pengerjaan pencetakan apabila dibuat dalam jumlah yang cukup banyak dan penambahan persetase subtitusi terhadap agregat yang cukup tinggi. Karena apabila subtitusi kriwel terhadap agregat ditingkatkan dan pelaksanaan pengerjaan pencetakan kurang baik ada kemungkinan akan terjadi penurunan pada kekuatan lenturnya.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan perlu adanya percobaan lanjutan, dalam hal pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah untuk beton dengan kriwel dan beton normal.
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